[image: image2.jpg]L (o





[image: image3.jpg]


[image: image4.wmf]Ì®

 

Âä¶È£¨

mm)

0

100

200

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ð¡Ê±

[image: image5.jpg]i “.' =

=

\! r‘\ I ";




[image: image6.png]


[image: image7.png]




[image: image8.jpg]Gk
Y.

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

022



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.png]Tk




[image: image12.png]


[image: image13.jpg]'lm

M uolmylm m

AR
Hanol Road

f.‘%,f‘ _'F H



[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]




[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]B0 K i SR R B

Welcome to KCR




[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]Teditas ST

ARSI I 1111111111 FPTTTTTE LU L  L A A  E RS
\
/
\





KFDN 產品目錄
6KFDN外加劑產品


7KFDN-500® 緩凝高效減水劑 SET RETARDING HIGH RANGE WATER-REDUCER


9KFDN-SP2500　 超緩凝、超 高效減水劑


10KFDN-SP2000、KFDN-SP3000  超高效、高性能混凝土減水劑


11KFDN建材產品目錄


12KFDN-NZB 環保型彩色牆面裝飾料


13KFDN-JMB 介面處理砂漿


16KFDN-JMB（防水介面寶）


17KFDN-CZL 高效能、多功能瓷磚石材粘結料


18KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料


19KFDN-PAZ 樹脂修補錨固料


20KFDN-SR超 緩 凝 劑SUPER  RETARDER


21KFDN-ZF8憎水防水劑


22KFDN-水性納米塗料 — 最新開發納米技術


23KFDN-快硬硫鋁酸鹽水泥


24KFDN-幹砂漿


25KFDN-填缝剂





KFDN外加劑產品
KFDN-500® 緩凝高效減水劑
SET RETARDING HIGH RANGE WATER-REDUCER

KFDN-500®即KFDN-M500系本公司开发的一种具有缓凝、早强、高减水的多功能混凝土外加剂。本产品符合中国标准（GB8076-1997），并适用于美国标准（ASTM C494）及英国标准（BS5075）。
KFDN-500主要成份为β-萘磺酸盐甲醛高缩合物钠盐的复合型减水剂。它具有对水泥分散性好、早期缓凝、降低水化速度、早强、增强和高效减水特性外，还具备引气少、掺量小的特点。KFDN-500对硅酸盐系水泥有良好的适应性，本产品不附加氯盐和硫酸盐，对钢筋无锈蚀作用。可广泛用于基础工程、矿山、码头、水坝，预制构件、预制（商品）混凝土等方面。
一、
主要技术性能
1、外加剂匀质性指标:

PH
7-9

固体含量
36%-38%

氯离子
<0.2%

比重
1.2±0.02%

流动度
>160mm

减水率
>12%

2、在同配合比、同坍落度条件下，KFDN-500的减水率随掺量的增加而增大，粉剂掺量为水泥用量的0.5%，水剂掺量为1.20%时，其减水率可达15%左右。
3、掺用KFDN-500可延缓混凝土凝结硬化，调整掺用量可有效地调整混凝土的凝结（初凝）时间，可在炎热气候下施工。KFDN-500掺量与凝经时间关系可参考下表：（仅供参考。水泥牌号、品种不同，配合比不同凝结时间会有变化）
KFDN-500粉剂
（以水泥重量%计）
KFDN-500水剂
（以水泥重量%计）
凝结时间差
(20℃)

0.3
0.65
延缓1-2小时
0.4
0.90
延缓2-4小时
0.5
1.20
延缓4-6小时
0.6
1.35
延缓6-8小时
3、掺用KFDN-500可使混凝土的内部升温有所降低而延缓温峰的出现。大体积混凝土中掺用KFDN-500，可降低低混凝土的温度应力，提高其抗裂性能。
4、在同配合比、同坍落度条件下，掺加KFDN-500，可使混凝土三、七天强度均提高30-50%，二十八天强度也能提高20%以上，同强度条件下，则可节约水泥用量15%。
5、掺用KFDN-500的混凝土拌和物，在一般混凝土施工范围要求时间内坍落度损失较下，有利于解决集中搅拌、长距离运输以及施工中层间交接等问题。
二、
使用方法

1、KFDN-500粉剂的掺量范围为0.2~0.6%，水剂掺量范围为0.40~1.5%，粉剂常用掺量为0.3~0.5%，水剂常用掺量为0.65~1.20%。
2、KFDN-500的掺加方法用户可根据具体生产（施工）条件任选；
(1)
KFDN-500粉剂可先与水泥混合，然后再与骨料、水一起拌和；亦可把该粉剂按量直接与混凝土集料一齐投入搅拌机进行干拌，干拌均匀后再加拌和水进行搅拌。
(2)
KFDN-500配制成给定浓度的溶液，再与拌和水一齐加入，但应注意KFDN-500溶液中的水量应计入混凝土拌和用水量内。
(3)
搅拌过程中，KFDN-500粉剂或其溶液略滞后于拌和水0.5-1分钟.

(4)
预拌运输车运送的商品混凝土可采用减水剂后掺法。
  用户初次使用本产品或更改水泥品种时，请根据气温、混凝土输送距离等工程具体条件及要求，参照上述说明对减水剂掺量及掺加方法作必要的混凝土配合比试验，并在施工过程中注意控制好减水剂称量及拌和水的用量，以获得最佳的使用效果。
三、包装与贮存
1.
KFDN-500粉剂采用内塑料袋外编织袋包装，每袋净重40Kg，水剂250 Kg铁
桶包装或散装供货，如需特殊规格包装，可预先定制，本公司乐意提供服务。
2.
LFDM-500粉剂应放于库内，注意防潮，但受潮不影响使用效果，可配制成水溶液后再使用。
3.
有效保存期二年，超期经试验验证合格后仍可继续使用。
四、应用技术咨询服务
本公司设有高级科技人员组成的技术咨询服务部，用户遇有KFDN系列外加剂、高强高性能混凝土、泵送混凝土、特种混凝土等应用技术问题，本公司愿意热诚提供完善的技术咨询服务。

KFDN-SP2500　
超緩凝、超 高效減水劑
KFDN-SP2500是一种具有超级缓凝效果的超高效减水剂，它的主要成份为改性的聚羧酸盐。
在混凝土中使用KFDN-SP2500可以显著延长混凝土凝结时间，改善混凝土和易性，大幅减少混凝土坍落度损失，其中特别以保持坍落度最为出色，所以适用于要求大坍落度混凝土、坍落度损失小、运输距离长，灌注时间长、整体性好的特种工程，如大型灌注桩等。
一、KFDN-SP2500的性能

1、KFDN-SP2500的匀质性
    颜   色          浅黄色液体            比    重         1.10±0.02

    PH  值           5.5-7.5                固体含量         28±2%

    氯离子           ≤0.1%               总碱量         ≤3.5%

    灰  份            6±1         

2、KFDN-SP2500的掺量
   在混凝土中KFDN-SP2500的使用量为每100Kg胶结材量添加0.5～1.5Liter，最常用的使用量为每100Kg胶结材量添加0.8～1.2 Liter。主要是根据工程要求的不同配比、减水率、坍落度损失、凝结时间等要求而定。
二、KFDN-SP2500的使用

在混凝土中，特别是坍落度大于200mm的大流动性混凝土中，使用KFDN-SP2500可以在较长的时间中，保持混凝土坍落度在200mm以上（8～12小时内保持坍落度在200mm以上）。KFDN-SP2500掺量越高，保持坍落度的时间越长，混凝土凝结时间也越长。这要通过试验予以确定，以满足工程的要求。
对二种不同水泥（水泥A和水泥B）的试验情况介绍如表（供参考）。图中所示是混凝土坍落度在10小时内的变化情况，可以看出，KFDN-SP2500具有显著的保持坍落度的功能。虽然KFDN-SP2500与其它 

减水剂相比，适应性较好，坍落度损失小，和易性好，流动化性能好，但用户也要注意任何减水剂与水泥均会发生适应性的问题，要注意水泥的碱度、C3A含量、石膏的形态和数量、细度等问题的变化所造成的影响。通过试验予以确定。本公司对于适应性问题可提供技术服务。
三、包装及有效期
     KFDN-SP2500用205L iter塑料桶或1000L iter塑料缸包装，也可以用散装送到工厂，根据客户要求提供送货，有效期为3个月。
四、应用技术咨询服务
	
	配比1
	配比2

	水       Kg/m3
	180
	180

	水泥（OPC）   Kg/m3
	350（A水泥）
	350（B水泥）

	粉煤灰 (PFA)  Kg/m3
	150
	150

	石粉      Kg/m3
	390
	390

	砂          Kg/m3
	390
	390

	石（10mm）Kg/m3
	450
	450

	石（20mm）Kg/m3
	450
	450

	外加剂Liter∕100Kg 胶结材                                                                 （KFDN-SP2500）
	1.08
	1.08

	坍落度(mm)   初始
	270
	250

	坍落度(mm)   8小时后
	225
	210

	强度  3天     (MPa)
	29.7
	30.0

	强度  7天     (MPa)     
	44.5
	45.2

	强度  28天     (MPa)   
	
	


本公司设有高级科技人员组成的技术咨询服务部，用户遇有KFDN系列外加剂、高强高性能混凝土、泵送混凝土、特种混凝土等应用技术问题，本公司愿意热诚提供完善的技术咨询服务。


KFDN-SP2000、KFDN-SP3000 
超高效、高性能混凝土減水劑

第三代混凝土超高效减水剂
国内首创、国际先进
（减水率可达40%以上）
KFDN-SP2000、KFDN-SP3000是以聚羧酸系为主体的复合型高性能减水剂，因为此类减水剂在水泥颗粒表面的吸附和一般的萘系和三聚氰氨系的高效减水剂的形式是不相同的。萘系和三聚氰氨系的高效减水剂呈刚性平面吸附，而KFDN-SP2000、KFDN-SP3000聚羧酸系的减水剂呈齿形吸附状态。这种吸附状态使水泥颗粒之间产生“立体空间”的排斥作用，所以分散效果特别大。在混凝土中使用表现为减水率可达35%或更高（40%以上），坍落度损失小，混凝土和易性好等特点。作为高性能混凝土，主要是强度，施工性和耐久性的综合考量指标。KFDN-SP2000、KFDN-SP3000由于高减水、高流动性、低坍落度损失以及泌水小、和易性好是配制高性能混凝土最理想的减水剂。
配制高性能、高强度（C60、C80、 C100）混凝土最理想的产品

KFDN建材產品目錄


KFDN-NZB 環保型彩色牆面裝飾料
I. 簡介
KFDN-NZB10及KFDN-NZB20兩種產品是新型的，耐水的牆面裝飾材料，是以天然礦石材料為主配合高性能外加劑，以先進工藝生產而成。NZB是一種環保型產品而不含有害物質，無嗅無味，對人體安全。

外牆用NZB-10耐水性好。 內牆用NZB-20，無毒無味，平滑仿瓷。KFDN-NZB結構緊密，但又保持良好的透氣性，使牆面既平滑但又不會產生光污染。

因NZB是耐水性牆面裝飾材料，但不需混合膠水材料，只需加水調和攪拌均勻即可使用，既使用方便又節省成本，而且遮蓋性好，打磨性好，表面平滑，達到裝飾效果。
II. 產品簡介
KFDN-NZB的產品分為NZB-10及NZB-20兩種。標準產品有白色，及多種彩色系列。NZB產品顏色請參考NZB的顏色分佈板，亦可按照客人要求而提供其他顏色。
III. 用途
KFDN-NZB的產品主要用於以下工作表面：
水泥，砂漿，混凝土，磚，石膏板，夾板，在地下室潮濕環境以及室外使用更顯示其優良防水、耐水性。
IV. 主要優點
耐水性，黏結性好，節省時間及資金，操作順滑流暢，簡易省力，多種顏色選擇。
施工後表面平滑，有仿瓷的效果，但又有良好的透氣性，產品環保，不加有毒物質(甲醛等) ，色彩均為粉色、啞光系列。不會產生光污染。色彩清雅，淡靜，使人有回緩自然的感覺。
V. 技術資料

	產品名稱
	NZB-10 室外用
	NZB-20室內用

	密度 (kg/m3)
	1530
	1580

	收縮度 (mm)
	符合
	不適用

	混合後可用期 (小時)
	4
	4

	用量
	1-1.2公斤批1m2, 1mm厚度
	1-1.2公斤批1m2, 1mm厚度

	保質期 (月)
	6
	6

	包裝規格 (公斤/包)
	25
	25


VI. 使用方法
表面處理–施工時基面必須清潔牢固，堅實平整，去除所有灰塵，油積及其它污垢物，以確保最佳工作品質。
程式: NZB只需加水攪拌即可使用。
用量: 每公斤NZB大約用水0.40～0.50kg。主要依據批刮工人認為最合適的稠度以及基面的乾淨程度而定，攪拌後的批刮料必須在４小時內用完。
VII. 包裝及貯存
KFDN-NZB 25公斤／袋，內PE外PP包裝或紙包裝。也可根據客人要求進行專門包裝。
應注意要避免高濕度貯存環境，應貯存在正常及乾燥場合，保質期為6個月。
VIII. 技術支援及查詢
請與我們的營業代表或技術代表聯絡作出適當安排。
重要事項
以上所述資料乃根據我們目前所掌握的知識，當使用條件涉及任何操作不在我們控制範圍內時，我們及我們的代理商對所提供的任何推薦和建議，便不能承擔任何保證。
KFDN-JMB 介面處理砂漿
1、引用標準

本標準主要引用下列國家標準和行業標準，當下列標準有修訂時，本標準會作相應的修訂。下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文，本標準出版時，所示版本均為有效，所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。

GB177-1985《水泥膠砂強度檢驗方法》

JC/T547-1994《陶瓷牆地磚膠粘劑》

JC474-1999《砂漿、混凝土防水劑》

2、適用範圍

2.A  本標準規定了介面處理砂漿的用途、性能指標、試驗方法、檢驗規則、包裝、運輸和貯存。

2.B  本標準適用於以水泥（或特種水泥）、砂為主要原料，配以多種高性能聚合物、防水劑、塑化劑等材料製成的單組份粉狀介面處理砂漿。

3、用途

3.A  瓷磚、玻璃馬賽克等光滑表面以及舊牆面的粘結處理。

3.B  屋面防水、補漏和綜合防水工程的施工。

3.C  表面光滑混凝土、輕質牆體材料以及保溫材料等基層的介面處理。

4、技術指標

   產品的技術指標見表1
表1
	項                 目
	指          標

	外        觀
	灰色粉砂狀

	砂漿抗壓強度     MPa
	≥15.0

	試塊抗滲強度     MPa
	≥1.5

	介面抗剪強度     MPa
	≥1.0

	凍融（-15～20℃）：
	無開裂、起皮、剝落現象

	耐高溫（100℃煮5h）：
	無開裂、起皮、剝落現象

	耐低溫（–40℃環境5h）：
	無開裂、起皮、剝落現象


5、試驗方法

  5.A  外觀檢測：目測

  5.B  砂漿抗壓強度試驗

  5.B1  配比（重量比）

  水：介面砂漿=0.2～0.3:1
  5.B2  成型、養護與試驗

試塊在養護室中養護兩天脫膜，按GB177執行，測7天抗壓強度。

5.C  介面抗剪強度試驗

按重量比，水：介面砂漿=0.2～0.3：1，在水泥砂漿攪拌機中混合2分鐘，靜置停放10分鐘，再充分混合一次。

用5對尺寸為108mm×108mm的無釉陶質地磚，表面儘量平整、乾燥。在無釉陶質地磚正面塗上足夠均勻的膠漿，然後將另一無釉陶質地磚正面與已塗膠漿的地磚錯開10mm，並相互平行粘貼壓實，使膠粘面積約106cm2，膠層厚度約2mm，做成5塊試件。

試樣放置養護室養護14天后，按JC/T547-94執行，利用壓剪夾具將試件在試驗機上進行剪切強度測定，載入速度20-25mm/min，每對試件介面抗剪強度按下式計算，刪除最大和最小的兩個讀數，取餘下三個讀數的平均值做測定值。

S剪＝P/M
式中:      S剪介面抗剪強度，MPa
P-破壞負荷，N
M-粘結面積，mm2
5.D   吸水量比

5.D1  試驗儀器

      採用感量1g，稱量範圍為5kg的天平

5. D2  試驗步驟

按照成型抗壓強度試件的方法成型試件，養護28d。試件取出後放在75℃～80℃烘箱中，烘（48±0.5）h後稱重。然後將試件成型面朝下放入水槽中，下部用兩根Φ10mm的鋼筋墊起，試件浸入水中的高度為50mm。要經常加水，並在水槽上要求的水面高度處開溢水孔，以保持水面恒定。水槽應加蓋，並置於溫度（20±3）℃、相對濕度80%以上的恒溫室中，試件表面不得有水滴
或結露。在（48±0.5）h時將試件取出，用擠幹的濕布擦去表面的水，稱量並記錄。

5.D3  結果計算

W＝M1-M0
式中:   W — 吸水量,g;

M1 — 吸水後試件品質,g;
M0 — 乾燥試件品質,g;

        結果以三塊試件平均值表示,精確至1g;
吸水量比按上式計算,精確至1%;

                     Wt＝W1/ W0×100
式中:   Wt — 吸水量比，%；

        W1 — 受檢砂漿的吸水量，g;

        W0  — 基準砂漿的吸水量，g;

5.E  試塊抗滲試驗

按重量比，水：介面砂漿=0.2~0.3：1，在水泥砂漿攪拌機中混合3分鐘，倒入上口直徑70mm、下口直徑80mm、高30mm的試模中，在振動臺上震搗3分鐘，抹平，放入養護室兩天后脫模，轉入水中養護14天，每組測試的樣品為6個。

試樣擦洗乾淨、吹幹，用砂漿抗滲儀測試，每隔半小時增加0.1MPa，直到6個試樣中有2個試樣表面透水時，記錄該壓力值即為試塊抗滲壓力。

5.F  凍融試驗

5.F1 塗層製備

按重量比，水：介面砂漿=0.2～0.3:1，在水泥砂漿攪拌機中混合2分鐘，靜置停放10分鐘，再充分混合一次。

在無釉陶質地磚正面塗上足夠均勻的膠漿，膠層厚度約2mm，製成試件6塊，置養護室養護14天。

5.F2  凍融試驗

將試件置溫度已達-20℃±2℃的冰箱中凍2小時，取出後立即在20℃±2℃的水中浸泡2小時，連續25次迴圈。每一迴圈後檢查試件有否開裂、起皮、剝落現象。若有兩塊出現上述現象，立即終止試驗。

5.G  耐高溫試驗

按5．F1方法製備試件3塊,在養護室養護至齡期14天后取出,置沸水箱中

100℃沸水煮6h。3塊試件塗層都應無起皮、裂
紋、脫落、粉化等現象。

5.H  耐低溫試驗

按5．F1方法製備試件3塊,在養護室養護至齡期14天后取出,置溫度已經達-40℃的冰箱中5小時,3塊試件塗層都應無起皮、裂紋、脫落、粉化等現象。

6．檢測規定

6.A   檢測分類

6.A1  出廠檢驗項目包括外觀、抗壓強度、抗滲強度、粘結強度、吸水量比。

6.A2  型式檢驗專案包括技術要求的全部專案。

      在原材料和生產工藝沒有重大變化的情況下，每一年進行一次全面的檢測。

6.B   分批

     同一品種的產品50噸為一批，不足50噸也作為一批。

6.C   抽樣

6.C1  在不同部位抽取3個樣品，每個樣品2千克，進行外觀檢驗。取外觀合格的樣品進行物理檢驗。

6.C2  在認證或復查時，現場產品總量不得少於2噸。

6.D   判定規則

6.D1  外觀檢查全部樣品均要符合要求，方能判定為合格品，其中一個樣品不合格，允許重新抽取同樣數目的樣品重複進行外觀檢驗一次，若全部合格則判定為合格品。重複檢驗仍不合格，則判定為不合格品。

6.D2  物理試驗專案中，若有一項試驗結果不合格，允許取備用樣品或重新取樣重試一次，試驗結果合格，則判定為合格品。重複試驗仍然不合格，則判定為不合格品。

7．包裝、運輸、貯存

7.A    包裝

7.A1   產品用塑膠袋密封包裝或紙袋包裝。

7.A2   包裝袋上應標明：產品名稱、商標、生產廠家及地址、淨重、生產日期等。

7.B     運輸和貯存

7.B1    產品在運輸和貯存時應防止受雨淋、防止包裝袋損壞。

7.B2    產品保質期為3個月。已開包的產品應在15天內使用完畢。


KFDN-JMB（防水介面寶）

高效能、多功能、基面處理劑
（具有防水、耐水、平整光滑、加強粘結力等多種功能）
KFDN-JMB防水介面寶是一種基面處理劑，功能多，用途極為廣泛。主要是以水泥為基料，以聚合物為防水抗裂組份複合而成的介面材料。最主要的是防水和增強介面粘結作用。JMB在新、舊基面上均能發揮良好的作用。在基面上塗刮0.5-3mm的JMB就會有平整、光滑、防水、抗裂的面層。用於打底，可防止砂漿脫落，空鼓開裂，使用前不需人工鑿毛。甚至塗刮在瓷磚和馬賽克表面也有良好的粘結強度。JMB使用簡單方便，處理基面可使下一步的裝飾取得更好的效果。
一．
材料簡介
介面寶是用水泥配入聚醋酸乙烯、橡膠類聚合物等三種以上可溶性高分子聚合物膠粉複合而成；它綜合並充分發揮了每一種聚合物的特點；使介面劑具有更為綜合的多功能效果；本產品已全部在工廠生產好，在工地上只需加水即可使用，用水量視工人的操作方法而定，調到適合塗刮即可，切忌多加水。
二．
JMB的主要性能和適用範圍
1．在建築物的外牆表面塗刮JMB，可達到防水抗裂、表面平整光滑的目的。再塗上外牆塗料，突顯防水、美觀、節省塗料的效果。
2．在廚房、洗手間、露臺等有防水抗裂要求的地方，可在牆面先塗刮JMB，然後再在JMB的面上作進一步的裝飾工程，可取得防水、抗裂、增加粘結力的效果，同時防止脫落、開裂、空鼓等現象的出現。
3．
JMB具有很高的粘結強度。甚至在光滑的瓷磚表面塗刮JMB，粘結強度都很高。使用時，先清除舊的瓷磚馬賽克的不堅固部份，然後在表面塗刮JMB，可牢固粘結並具有良好的防水性。在JMB面上再上塗料，省工省料，非常方便。
4．
在新建工程和維修工程中，凡有要求防水和介面接著的部位均可用JMB。
5．
主要技術指揮
粘結強度                       ≥1.0Mpa            （七天自然養護）
抗滲強度                       ≥0.4Mpa            （七天自然養護）
三．
JMB防水介面寶的使用方法
1．
JMB防水介面寶分有JMB-1及JMB-2。JMB-1主要是以水泥為基材，添加高效、多功能聚合物外加劑，不加砂，用於需要0.5-1mm的厚度的場合。JMB¬-2以水泥配加了細砂，以及高效、多功能聚合物外加劑，主要用於要求1-3mm厚度的場合。
2．
JMB防水介面寶只需加水攪拌均勻，即可使用。一般JMB使用量不會太大，使用手提攪拌器攪拌較為方便。攪拌後，靜止5-10分鐘，再略攪拌一下，使用效果更好。
3．
JMB-1防水介面寶調配用水的灰水比為1∶0.5-0.55左右；JMB-2介面寶調配用水的灰水比為1∶0.3-0.4左右。水量可以調整，但最終必須符合工程施工的方式，操作習慣等要求。詳細情況見包裝合格證上的操作要點。
四．
包裝和存放期
JMB防水介面寶的包裝為25公斤/包，內PE外PP 包裝或紙包裝，其包裝形式也可根據客戶的要求，專門制定。JMB存放期為四個月，過期後要經過試驗方可使用。
五．
技術服務
隨著現代化工程技術的發展，對建築材料的技術要求越來越高。本公司可根據客戶的要求，提供用於不同抗裂、防水及粘結力要求的JMB（防水介面寶）。

KFDN-CZL 高效能、多功能瓷磚石材粘結料

（具有改善施工性、抗裂、防水、提高粘結強度等多種功能）
  長期以來，粘結瓷磚、石材均採用普通水泥砂漿，因為用水量大、泌水多、和易性差、粘結強度差等問題，效果極不理想。目前，許多工程採用水泥淨漿或加入107膠等粘結劑，效果也不好。用水泥淨漿粘結瓷磚、石材，保水性差、幹得快、可塑性、可修正性、抗垂性均差。而且用水泥淨漿收縮大，瓷磚、石材被拉裂、脫落的情況比比皆是。
最新研製的KFDN-CZL高效能，多功能瓷磚石材粘結料，用水量少、不泌水、和易性好，保水性、可塑性、可修正性、抗垂性和防水性均很好。而且CZL料中的水分不易被基底吸掉，抗拉及粘結強度高，抗裂和防水性能好。
CZL粘結料有CZL-1及CZL-2二種產品。CZL-1粘結料各種性能都極為優秀。是非常理想的瓷磚、石材粘結料。CZL-1不僅有極好的操作性和粘結性，而且配有多種高分子材料，使水泥基的CZL-1粘結料硬化後，減少了其脆弱性，增加了韌性和彈性。所以，CZL-1有極好的抗裂、抗剝落、抗滲、防水的特點。CZL-2粘結料，是在保持有良好的施工操作性和粘結性的前提下，降低成本，是一種價廉物美的材料。
一、CZL粘結料的性能
1、CZL粘結料加水後調成的漿體，具有極好的和易性和操作性。粘結料漿體，不泌水、不沉降、柔軟、易操作。
    2、CZL粘結料漿體凝結時間長，和易保持的時間長。凝結時間超過8個小時。
    3、CZL料有極好的保水性。CZL料中配有高分子材料，它能鎖住漿體中的水分，使之不易為基底吸走，不易很快乾燥，水泥能足夠的水化，不易產生裂縫。
    4、CZL漿體柔軟、潤滑，具有良好的可塑性，可修正性及抗垂、抗滑移性，容易填滿瓷磚的背溝。
   5、CZL粘結料有很高的粘結強度。CZL-1型粘結強度>1.4Mpa，CZL-2粘結強度>1.2Mpa

二、CZL粘結料的使用方法
   1、只需將CZL料加水攪拌均勻後即可使用。用手工、手提攪拌器和攪拌機攪拌均可，使用極為方便。
  2、將本產品與水的之比按約1：0.16（在0.15-0.18之間）調配。漿體的稠度可根據操作習慣，基底的材料，基底的乾燥程度來決定。
  3、最好在漿體攪拌後，靜止熟化約5分鐘，使配方中的各種粉料有較充分的溶解。
  4、可按傳統方法，在瓷磚上刮上灰漿，也可以在基底上抹上一層CZL料，再將瓷磚粘上去，這樣操作更方便，速度更快。
三、包裝和有效期
    CZL粘結料的包裝為25公斤/袋。內PE外PP或紙袋包裝均有。包裝的重量和材質，可根據客戶要求進行安排。CZL粘結料有效期為半年。過期後，經試驗合格仍可使用。要注意存放在乾燥的場合。
四、技術服務
   隨著現代工程技術的發展，對建材技術的要求越來越多，為了配合工程的要求，本公司可以提供完善的技術服務。對於不同的防水、抗裂要求，對於不同的粘結強度要求，施工操作要求，以及工程成本的要求，我公司可以按照客戶要求，專門配製，提供產品。

KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料

I、简介
长期以来，粘结瓷砖、石材均采用普通水泥砂浆，因为用水量大，泌水多，操作并不流畅，而且粘结强度差，许多工程采用水泥净浆或加入107胶等粘结剂，效果也不理想。
用水泥净浆粘结瓷砖、石材，保水性差，干得快，可塑性、可修正性，抗垂性均差。而且收缩大，瓷砖、石材被拉裂，脱落情况经常发生。
本公司新研制的填缝剂可以解决以上问题，而且料中的水份不易被基底吸收，所以抗拉粘结强度高，而且更有抗裂和良好的防水功能。
II、产品简介
KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料是一种高品质聚合物改良干粉料，加水调匀后铺贴瓷砖及纸皮石等材料。性能超过BS5980每一类AA级的标准指标。
KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料用于铺贴瓷砖及纸皮石等装饰材料，其它瓷砖填缝产品，请选用KFDN瓷砖填缝剂。
III、用途

KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料可用于室内、外混凝土、砌块墙壁、已批荡墙壁或地面，用以铺贴瓷砖及纸皮石。亦可用于厨房、浴室、门廊、游泳池等高湿度地方。
IV、主要优点
用水量少，泌水少、可塑性高，防水、抗裂、粘结强度高，可操作时间长，抗垂性、可修正性好。
V、技术数据
VI、使用方法

表面处理-施工时基面必须清洁牢固，坚实平整，去除所有灰尘，油渍及其它污垢物，以确保最佳工作质量。
KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料开水后用人工或机械搅拌，待拌合物静置5分钟，即可使用，批刮厚度约2mm（视天气及工作环境）。也可按传统方法，在瓷砖上刮上灰浆，也可以在基底上抹上一层瓷砖石材粘结料，再将瓷砖粘上去。应使用干净湿布清洁瓷砖表面及缝隙。用水比例为1：0.25至1：0.27。
VII、包装及贮存
KFDN-高效能、多功能瓷砖石材粘结料25公斤/袋，内PE外PP包装或纸包装。也可根据客户要求进行专门包装。
应注意要避免高湿度贮存环境，应贮存在正常及干燥场合，保质期为6个月。
VIII、技术支援及查询
请与我们的营业代表或技术代表联络作出适当安排。
重要事项
以上所述资料乃根据我们目前所掌握的知识，当使用条件涉及任何操作不在我们控制范围内时，我们及我们的代理商对所提供的任何推荐和建议，便不能承担任何保证。

KFDN-PAZ 樹脂修補錨固料
KFDN-PAZ樹脂修補錨固料，是以不飽和樹脂為主料，配上色料，填料以及固化劑等多種添加劑，以特定的工藝配製而成。PAZ修補錨固料分A、B兩劑，使用時將A、B兩劑混合均勻，即可使用。

當PAZ修補錨固料A、B兩劑混合均勻後必須在30分鐘內用完，最好在20分鐘內用完，所以一次配料不宜太多。A、B兩劑的重量比為9:1，如需要大面積修補，如：路面等，還可以加入一部分乾淨的，經過選擇的砂、石材料。

有關PAZ修補錨固料的強度等技術指標見下表：

技術指標

	項目
	指標
	備註

	外觀
	A：深色膏狀
	若分層，請攪勻再用

	
	B：淺色膏狀
	

	比重（g/cm3）
	1.8-2.0
	

	稠度（mm）
	≥30
	

	凝結時間（25℃，min）
	20-40
	請在凝膠前使用

	等待時間（25℃，h）
	2-3
	請在等待時間後承載

	極限拉力（KN）
	見表一
	

	抗壓強度（Mpa）
	≥60
	
兩小時

	抗彎強度（Mpa）
	≥20
	

	抗拉強度（Mpa）
	≥10
	“8”字型試件

	彈性模量（Mpa）
	1.6×104
	

	粘接強度（Mpa）
	膠泥-砼≥7
	

	
	膠泥-圓鋼≥10
	

	最高工作溫度（℃）
	60
	


KFDN-PAZ可用於多種鏍絲、鏍杆的錨固，如設備基礎，礦井加固，家居裝修，掛件固定安裝定位，裂縫修補，道路修補等等。強度高、性能好，使用方便。

使用方法：
1、用衝擊電鑽或其他鑽孔設備按錨孔尺寸鑽出規定直徑和深度的錨孔。

2、用壓縮空氣和毛刷將錨孔內的浮灰清理乾淨；並使錨孔內基本無水（潮濕無礙）。3、取A、B組分按重量比9:1或體積比7:1拌和均勻，塞入孔內，注意勿將空氣封入。

4、拌和膠泥與固化劑時，一次配料不宜太多，並應在20分鐘之內用完。

5、將需錨固的金屬杆塞入錨孔內，去除孔口多餘的錨固劑並摁平。

6、養護期夏季不小於1小時，冬季不小於2小時，在此期間不得晃動金屬杆體。

7、施工人員在拌和膠泥時，須戴乳膠手套，如膠泥誤入眼內須及時用清水沖洗。


KFDN-SR超 緩 凝 劑SUPER  RETARDER

KFDN-SR是一種超級緩凝劑，主要是用於對水泥、砂漿、混凝土需強烈緩凝的工程。本產品可以單獨使用，也可以與木質素系、萘磺酸系、聚羧酸系的減水劑複合使用，可大幅度延長混凝土凝結時間。

KFDN-SR還可以作為超緩凝介面處理劑，用作新老混凝土、膠結層、以及混凝土表面裝飾水刷石之用。

1、 KFDN-SR性能

1、 KFDN-SR是淺褐色液體，比重為1.10±0.02,固體含量為20±2%，PH值為6-9。

2、 一般摻入混凝土的使用量為0.1--0.6%，性延長凝結時間2--20小時（不同的水泥效果有不同，還要注意與水泥的適應性，所以使用時要經過試驗予以確定）

2、 使用

如果作為表面處理，要將KFDN-SR灌入噴霧器，用噴霧器噴到混凝土表面，經16—24小時，內部混凝土凝固後，再用水清洗表面未凝固的水泥砂漿。即可將粗骨料露出表面，以作為膠結層或裝飾之用。

3、 包裝與貯存

1、 KFDN-SR用50升或250升鐵桶或塑膠桶包裝，或可散裝供貨，如需特殊規格供應，可預先定制，本公司樂意提供服務。

2、 KFDN-SR保存期一年，超期經試驗證合格後仍可繼續使用。

4、 應用技術諮詢服務

   本公司設有高級科技人員組成的諮詢服務部，用戶遇有KFDN系列外加劑、高強高性能混凝土、泵送混凝土、特種混凝土等應用技術問題，本公司願意熱誠提供完善的技術諮詢服務。

KFDN-ZF8憎水防水劑

KFDN—ZF8，是用於建築物表面（房屋內外層）公路、橋樑等表面的防水、防污染、抗風化的憎水防水劑。
經KFDN—ZF8噴塗牆面的表面，有非常良好的憎水、防水效果水份灑在表面，會呈現一種類似荷葉上水珠滾動情況，使水份不會滲入牆體內，從而提高防水、抗風化、防酸堿和防黴等功效。所以KFDN—ZF8可以廣泛用於各種牆體的表面，起到憎水、防水等保護作用如：清水磚牆、混凝土表面、水泥砂漿粉刷層、牆用彩色膩子、瓷磚、大理石、馬賽克、天然石料等。
一、
性能：

1、
防水性能：經KFDN—ZF8噴塗的牆面，好象穿了一件憎水防水的雨衣，雨水淋在上面，會形成水珠滾下。
2、
具有透氣性、呼吸性：KFDN—ZF8是引入了憎水基不象塗料並沒有形成不透氣的薄膜層，它依靠堵塞毛細孔和憎水基產生憎水作用，所以它有良好的透氣性。
3、
保持牆身的原色：使用KFDN—ZF8能保持牆面的原色，使牆面原色保持亮麗。
4、
具有防潮防黴功能：KFDN—ZF8具有良好憎水防水效果、牆面就不會吸水，可以減少出現發黴、長青苔等情況。
5、
抗污染、抗風化，提高耐久性。
二、
使用方法：

1、
使用前先將建築物表面塵土、苔斑清理乾淨，裂縫、孔洞需使用裂縫修補料嵌填密實。
2、
使用時將萬可塗和水按1：5~10比例攪拌均勻，用清潔的噴霧器或刷子直接噴或刷在乾燥的牆面上，縱橫連續二遍。每公斤萬可塗可噴塗牆面30~50m2（按不同基底）。
3、
噴憎水劑時，門、窗等不希望噴到的部位應予以遮擋，萬一噴到應及時用清水洗淨。
4、
施工後24小時不得受雨水侵襲，氣溫降低至4℃以下停止施工，施工時要求基底必須乾燥。
5、
常溫下24小時即有憎水效果，一周後效果更佳；冬季固化時間較長。
6、
運輸時應防止雨淋或暴曬，按無毒非危險品儲存與運輸。冬季防止冰凍，久存請松蓋儲存或定期松蓋（但不得無蓋保存，以防失效）。
7、
原液儲存期一年，稀釋塗現配現用，當天用完。
三、
產品規格及包裝：
      塑膠桶或鐵塑桶包裝，每桶重量分別為50、25、10、5、1公斤，由客戶選擇。
[image: image1.jpg]@)






KFDN-水性納米塗料 — 最新開發納米技術

KFDN-NM8080、KFDN-NM9090是由本公司利用納米技術開發研製的最新的內、外牆水性塗料產品，在塗料中引入新的納米技術，可以從根本上改變塗料的性能，使塗料品質跨進了新的時代。
納米塗料NM8080、NM9090具有綠色環保、（是水性塗料、不需使用油性溶劑）。抗黴防菌是利用納米技術的光催化作用，所以無任何毒性。納米塗料還具有超強力自潔去汙性能，它具有疏水、疏油性能，所以不會造成塗料的污染。普通內牆塗料要求耐擦洗性600次，而納米塗料耐擦洗性可超過20000次，可長期保持亮麗。納米塗料的耐老化性（耐候性）也是非常傑出的，可長期抗日曬雨淋和溫度變化造成的材料老化。
本公司已研究開發成功納米塗料，需要資料或經銷代理此產品的可進一步聯絡。

KFDN-快硬硫鋁酸鹽水泥

1、主要性能

快硬硫鋁酸鹽水泥是以無水硫鋁酸鈣和矽酸二鈣爲主要礦物的水泥熟料，加入適量石膏磨細製成的水硬性膠凝材料，具有早期強度高、高強以及後期強度不斷增長、高抗滲性、高抗凍性及耐腐蝕等特點，能縮短施工時間，使效益顯著提高。
2、
主要用途

（1）
配製早強、抗滲和抗硫酸鹽侵蝕等砼。
（2）
負溫施工（用於冬季施工）。

（3）
用於漿錨、拼裝、地質固井、公路、機場、橋梁的搶修及搶建工程，配製噴射砼、堵漏。
（4）
製作水泥製品和混凝土預製構件（生産水泥電杆、軌枕）及一般建築工程。
3、
用說明及注意事項

使用方法：硫鋁酸鹽系列水泥的施工使用方法與普通水泥施工方法基本一致。

（1）
配合比：砼配合比要通過試驗確定，最低水泥用量不少於280Kg/m3。
（2）
水灰比：0.25——0.65，視工程要求及所用外加劑品種而定。

（3）
快硬水泥用於防銹要求高的工程可加入亞硝酸鈉（爲水泥用量的0.25­­­­——0.50%）。
（4）
快硬水泥製品或構件可採用蒸氣養護，蒸養溫度不得超過80℃，時間不得超過2小時。

注意事項：

（1）
産品在使用前，應做好準備工作，已攪拌過的料一定在0.5小時內用完。
（2）
配製的砂漿或砼失去流動性後，不得再次攪拌使用，否則強度下降。
（3）
澆配砼和粉刷的砂漿底層，需事先噴水保濕。
（4）
嚴防本産品在運輸、攪拌和使用中混入石灰等雜質。不能與普通砼混合使用，在使用前攪拌和運輸等設備必須沖洗乾淨。
（5）
拌和水泥砂漿或砼的器具，要經常沖洗，以防結硬損壞器具。
（6）
快硬水泥不宜用於耐熱工程或使用溫度經常處於100℃的砼工程。
（7）
快硬水泥使用從硬化開始（2——3小時），應立即澆水養護，養護期不少於3天，一般不宜澆築大體積砼。
（8）
水泥儲存期三個月，超過3個月須全新檢驗確定，應注意防潮，如發現受潮結硬，應重作測試後使用。

KFDN-幹砂漿

DM-5是砌築用或室內批盪用砂漿    DM-10是室外批盪用砂漿
I、簡介
KFDN-DMT產品是採用優質水泥，天然純淨的中砂和細砂，以及高效多功能砂漿外加劑配製而成。
KFDN-DMT幹砂漿使用時只需加水攪拌，使用方便及品質保證。
KFDN幹砂漿用水量小，但有極高保水作用，有良好施工性能，不泌水，粘結強度高，收縮小，不易乾裂，有良好的抗裂及防滲效果。
II、產品簡介
KFDN-DMT幹砂漿產品一般分為DM-5砌築使用或室內批盪使用砂漿，DM-10室外批盪使用砂漿二種。或根據工程設計予以安排。
III、用途

KFDN-DMT幹砂漿產品特別適合用於砌磚，批盪用途。
IV、主要優點
KFDN-DMT幹砂漿加水攪拌後即可使用，而且性能良好，不泌水，粘結性強，節省時間及資金，操作順滑流暢，簡易省力，不含石灰，用水量少，有極高保水作用，收縮少，抗裂，防滲，耐用，每立方米砂漿可節省材料10-15%。
V、技術資料
VI、使用方法

表面處理-施工時基面必須清潔牢固，堅實平整，去除所有灰塵，油漬及其它污垢物，以確保最佳工作品質。
程式

1、DMT幹砂漿加水攪拌即可使用。
2、使用DMT幹砂漿，要充分攪拌，攪拌充足，工作效果將會更好。
DM-5（幼砂）幹砂漿與水的比例約為1：0.20

DM-10(粗砂)幹砂漿與水的比例約為1：0.135

   注意適當攪拌用水，DMT幹砂漿加水攪拌後，不泌水，所以看上去沒有水份，但抹上去很軟，操作很流暢，特別是首次使用時，要注意適當調節水量，使砂漿達到要求稠度。
VII、包裝及貯存
DMT幹砂漿25公斤/袋，內PE外PP包裝或紙包裝。也可根據客戶要求進行專門包裝。
應注意要避免高濕度貯存環境，應貯存在及乾燥場合，保質期為6個月。
VIII、技術支援及查詢
請與我們的營業代表或技術代表聯絡作出適當安排。
重要事項
以上所述資料乃根據我們目前所掌握的知識，當使用條件涉及任何操作不在我們控制範圍內時，我們及我們的代理商對所提供的任何推薦和建議，便不能承擔任何保證。
KFDN-填缝剂

I、简介
长期以来，粘结瓷砖、石材缝隙均采用普通水泥或水泥砂浆，因为用水量大，泌水多，操作并不流畅，而且粘结强度差，许多工程采用水泥净浆或加入107胶等粘结剂，效果也不理想。
用水泥净浆填缝，保水性差，可塑性差，干得快。而且收缩大，填缝开裂、渗水情况极为严重。
本公司新研制的填缝剂可以解决以上问题，而且料中的水份不易被基底吸收，所以抗拉粘结强度高，而且更有抗裂和良好的防水功能。
II、产品简介
KFDN-瓷砖填缝剂是一种高品质聚合物改良砂浆，具有极好的耐水性，用于填充瓷砖缝隙。
KFDN-填缝剂用于填充瓷砖缝隙。其它瓷砖粘结产品，请选用KFDN瓷砖石材粘结料。
III、用途

KFDN-瓷砖填缝剂适用于内外墙瓷砖及纸皮石的填缝，特别适合用于连接KFDN瓷砖石材粘结料。
IV、主要优点
泌水少、可塑性高，低收缩率，防水、抗裂性好，抗压、粘结强度高，防粉化性好。
V、技术数据
VI、使用方法

表面处理-施工时基面必须清洁牢固，坚实平整，去除所有灰尘，油渍及其它污垢物，以确保最佳工作质量。
程序

KFDN-瓷砖填缝剂开水后用人工或机械搅拌，待拌合物静置5分钟，即可使用，用时请确保缝隙填满瓷砖填缝剂。应使用干净湿布清洁瓷砖表面。瓷砖填缝剂与水的比例约为1：0.25。
VII、包装及贮存
KFDN-瓷砖填缝剂25公斤/袋，内PE外PP包装或纸包装。也可根据客户要求进行专门包装。
应注意要避免高湿度贮存环境，应贮存在正常及干燥场合，保质期为6个月。
VIII、技术支援及查询
请与我们的营业代表或技术代表联络作出适当安排。
重要事项
以上所述资料乃根据我们目前所掌握的知识，当使用条件涉及任何操作不在我们控制范围内时，我们及我们的代理商对所提供的任何推荐和建议，便不能承担任何保证。
使用KFDN系列外加劑的工程：

	廣東省廣州市
	 
	 
	 

	廣州泰康廣場
	廣州粵財大廈
	廣州天秀大廈
	廣州東風路065工程

	廣州地鐵、中山路段工程
	廣州東圃環城大橋
	廣州京光廣場
	番禺橋豐水泥製品廠

	番禺建安管樁廠
	番禺裕泰管樁廠
	番禺大橋
	廣州丫沙機高速公路

	廣州嘉匯苑住宅社區
	廣州珠江新城
	廣州珠江新城
	九運會主會場廣東省奧林匹克體育中心

	廣州地鐵二期工程
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	廣東省深圳市
	 
	 
	 

	深圳地鐵咬合樁超緩凝混凝土工程 
	深圳地鐵羅湖站、國貿站、竹子林機修廠等
	深圳賽格廣場
	深圳彭年廣場

	深圳京廣中心
	深圳怡泰中心大廈
	深圳萬科俊園
	深圳國貿附樓

	深圳鑫輝大廈
	深圳京蓉管樁廠
	深圳廬山花園和廬山大廈
	深圳景田大廈

	深圳彩田立交主橋
	深圳鹽田區文體中心
	深圳市口岸辦大樓
	深圳市口岸辦廣場

	深圳洪湖鐵道部工程
	深圳溫莎廣場
	深圳今日家園社區
	深圳福田區城市道路

	深圳益田立交橋
	深圳市濱河路立交橋
	深圳春風路立交橋
	深圳麒麟路立交橋

	深圳蓮花北路立交橋
	深圳羅芳立交
	深圳文錦渡立交橋
	深圳華為一、二期工程

	深圳加福大廈
	匯景豪園
	深圳梅林住宅社區
	深圳南山農貿批發市場

	深圳蓮塘祥和花園
	深圳沙頭角保稅區倉庫工程
	深圳嘉匯廣場
	深圳世界花園

	深圳財貿學校綜合樓
	深圳碧波中學科技館
	深圳新世紀廣場
	深圳嘉匯新城

	深圳市城管大廈
	深圳市藥品交易大廈
	深圳長江世貿中心
	深圳北大方正科技園

	深圳海龍混凝土公司
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	海南省海口市
	 
	 
	 

	北京大廈
	國際商業中心
	公安局辦公樓（解放西路）
	粵海通道

	長信海景花園（秀英）
	財盛大廈（龍華路）
	龍灣通道
	龍灣碼頭

	嘉華城市花園
	環島高速公路
	海口至三亞高速公路（中線）
	海南省體育中心

	 
	 
	 
	 

	上海市
	 
	 
	 

	上海浦東機場東航大樓
	上海通用汽車廠主廠房
	上海港匯廣場
	 

	上海輕軌明珠線
	上海外環線十七標
	上海滬青平高速公路入城段
	 

	 
	 
	 
	 

	香港特別行政區
	 
	 
	 

	大圍九廣鐵路與馬鞍山大型交匯火車站
	港深西部通道
	尖沙咀地鐵九廣鐵路交匯站
	沙田冷倉

	西鐵工程
	迪士尼樂園地鐵大蔭頂車站
	金門建築生產商品混凝土 
	其士建築大角咀工程

	油塘粵秀混凝土公司生產的商品混凝土
	香港新機場工程
	
領匯混凝土公司的生產商品混凝土 
	中國海外建築生產混凝土預製件

	九號貨櫃碼頭灌注樁 
	屯門29V房屋署工程
	屯門52V房屋署工程
	屯門VIH房屋署工程

	大角咀西九龍房屋署工程
	澳頭房屋署工程
	天水圍房屋署工程
	奕元房屋署工程

	長洲房屋署工程
	粉嶺房屋署工程
	百利昌、多倫混凝土公司為香港生?預製件
	皇后大道東1號太古集團太平洋廣場

	
偉興混凝土公司為香港生產預製件、牆板
	東區走廊
	東區走廊擴建
	新鴻基鴻輝廠生產的大橋預應力梁

	廣東南沙金門建築與大橋局合作生產西部通道預應力梁
	
中國海外預製廠生產西部通道等多座大橋的預應力梁
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	澳門特別行政區
	 
	 
	 

	南方標準混凝土公司生產的預拌混凝土
	快捷混凝土分公司生產的商品混凝土
	澳門東方文華大酒店
	澳門葡京大酒店新樓

	澳門花城廣場
	澳門葡京花園
	澳門新華社大廈
	澳門南粵大廈

	澳門三橋 
	澳門威尼斯人酒店工程
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	臺灣、菲律賓
	 
	 
	 

	臺灣、菲律賓混凝土公司生產的C40-C70商品混凝土
	臺灣中二高調整公路
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	其他地區
	 
	 
	 

	珠海電廠
	順德大橋
	中山橫瀝大橋
	珠海淇澳大橋

	湖北荊州長江大橋
	湖南益常高速公路
	湖南湘耒高速公路
	杭州利星凱悅大酒店

	浙江省大學城等工程
	東莞移動大廈
	東莞樟木頭維多利亞花園
	東莞樟木頭綠茵豪園

	東莞國際會展中心
	東莞樟木頭嘉多利山花園
	 
	 



香港兆群發展有限公司 


香港九龍尖沙咀漆咸道南75-105號1305室


傳真：(852) 27364879  電話：(852) 27367849





技術相關機構：


金冠建材(深圳)有限公司


廣州埃富地恩外加劑有限公司   


上海兆申建材有限公司


東莞埃富地恩建材有限公司     


加拿大萬星國際有限公司





:: Product Catalog ::


產品介紹書2006


  





Hong Kong – Shenzhen Western Corridor�香港深圳西部通道





兆深建築化工（深圳）有限公司                 


深圳市南湖路3005號國貿商業大廈8樓J座


傳真：(86) 0755-5195562  郵編：518014  


電話：(86) 0755-5195573  5195562





�





      





：：注意 ：：


以上所述資料乃根據我們目前所掌握的知識，當使用條件涉及任何操作不在我們控制範圍內時，我們及我們的代理商對所提供的任何推薦和建議，便不能承擔任何保證。另外所顯示的顏色可能因印刷關係會跟實際顏色有差別，敬請留意。








網址: www.kfdn.com


電郵: manning_corporation@yahoo.com.hk








�





KING FDN®    �新一代環保建材


         New technology from Canada 	　　　	�引用加拿大先進技術











� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





九廣鐵路大圍交匯站


KCRC Tai Wai Interchange Station


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-100





深井碧堤半島二期 


Bellagio


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-SP100





中環遮打大廈


Charter House, Central


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-SP100











后海灣幹線


Deep Bay Link


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-100





金鐘太古廣場三期


Three Pacific Place


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-SP100, KFDN-3000








建設中的九廣鐵路九龍西站


KCRC Kowloon West Station


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-100





深港西部通道


Hong Kong - Shenzhen Western Corridor


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-100





九廣鐵路尖東站及隧道


KCRC East TsimShaTsui Station and connection to MTR Station


所用產品：KFDN-SP8G, KFDN-100








_1213878685.xls
图表1

		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



小时

坍 落度（mm)

270

270

270

265

265

260

250

240

225

215

205



Sheet1

		





Sheet1

		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



小时

坍 落度（mm)

270

270

270

265

265

260

250

240

225

215

205



Sheet2

		





Sheet3

		






